общество с ограниченной ответственностью

научно- производственное предприятие

###### И З О Л А Н

Система компонентов марки Изолан – 435.

# Техническая информация

- Применение:

Двухкомпонентная ППУ система для изготовления декоративных балок, консолей, досок «под дерево», ульев, а также любых отделочных и конструкционных элементов, где необходима низкая плотность материала в сочетании с жесткой интегральной коркой.

Не содержит озоноразрушающих фреонов.

Вспениватель мягкий фреон + СО2.

ППУ система Изолан 435 отличается повышенной текучестью в формах сложной геометрической конфигурации, быстрым отверждением и наличием плотной интегральной корки в изделиях.

- Химическая характеристика:

  - Компонент А марки Изолан – 435:

Смесь простых полиэфиров и специальных добавок.

  - Компонент Б:

Полимерный дифенилметандиизоцианат.

- Типичные показатели:

|  | Изолан А 435 | Компонент Б |
| --- | --- | --- |
| Гидроксильное число, мгКОН / г | 345 | - |
| Содержание NCO групп, % | - | 31 |
| Плотность, г/см3 (25 (С) | 1,08 | 1,24 |
| Вязкость, мПа с (25 (С) | 330 | 200 |
| Стабильность при хранении *, мес. | 6 | 6 |
| Температура хранения , (С | 10 - 25 | 10 - 25 |

- при хранении в герметично закрытой таре поставщика в сухом месте при    рекомендованной температуре.

- Рекомендуемое соотношение.

## Изолан  А – 435	                          100 массовые  части

Компонент Б                                       110 массовых частей

- Типичные реакционные параметры.

Перемешивание на мешалке с числом оборотов 3000 в минуту, диаметром диска 60 мм , в течение 10 с, температуре компонентов 20 (С

| Время старта | с | 20-30 |
| --- | --- | --- |
| Время гелеобразования | с | 80-90 |
| Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 50 |

- поскольку реакционные параметры зависят от интенсивности перемешивания и от температуры компонентов, приведенные значения следует рассматривать как ориентировочные.

- Переработка.

Переработка производится согласно данным, приведенным в настоящей технической информации на заливочных машинах высокого и низкого давления, а также методом ручной заливки. Для более детальной информации обращайтесь к нашим техническим консультантам по телефонам (4922) 32-74-87, 41-34-18.

- Типичные свойства пенопласта Изолан 435*

| Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 100 |
| --- | --- | --- |
| Плотность в изделии (общая) | кг/м3 | 150-200 |
| Прочность при изгибе | кПа, Не менее | 500 |
| Прочность при сжатии | кПа, Не менее | 300 |

- типичные свойства не являются спецификацией

- Меры безопасности.

При переработке необходимо соблюдать требования по технике безопасности, описанные в ТУ на данные компоненты.

________________________________________________________________

- Фирма изготовитель.

По вопросам поставки компонентов обращаться в ООО “Дау Изолан“

600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81

Контактные телефоны:

(4922) 41 34 18 Лаборатория Жестких ППУ

(4922) 32 74 87 Отдел Жестких ППУ

( - факс:	53-43-58    E-mail: info@izolan.com        WEB-site:  www.izolan.com